ГВПВ-5 и 5е,   МВПВ-5 и 5е,   ШВПВ-5 и 5е

Категория 5e (100 МГц)
Назначение
Кабель предназначен для использования в структурированной кабельной системе 5 и 5е категории, а также в качестве кабеля "последняя миля".

|  | Конструкция 1. Медный проводник диаметром 0,52 мм (24 AWG) *. 2. Полиэтиленовая изоляция. 3. Полимерная оболочка. * - Для передачи данных на расстояния, больших, чем указано в стандартах, возможно использование медной проволоки диаметром 0,64 мм (22AWG) |
| --- | --- |

| Номенклатура кабеля |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка | Иностранный аналог | Описание |
| ГВПВ-5 и 5е | PVC UTP PE UTP LSZH UTP | Диаметр жилы 0,52 мм; 0,64 мм Число пар до 4-х. |

| Механические характеристики: | Монтаж | Эксплуатация |
| --- | --- | --- |
| Максимальное растягивающее усилие | 400 Н | 50 Н |
| Разрывное усилие оболочки не менее | 70 кгс/кв.см |  |
| Минимальный радиус изгиба | 8 внешних диаметров | 4 внешних диаметра |

| Массогабаритные характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество пар | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Внешний диаметр, мм | 3,3 | 4,8 | 6,2 | 10 | 10,5 | 14,5 | 18 | 22 |
| Масса, кг/км | 11 | 20 | 37 | 85 | 90 | 175 | 320 | 600 |